# Химическая и механическая устойчивость каучуков

### 1. Бутадиеновый каучук IIR

Бутилкаучук – резина с высокой стойкостью к воздействию химических и полярных жидкостей, озона, и отличной электростойкостью. Такжке он имеет хорошую газо и влагонепроницаемость, высокую прочность при ударе.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -55°С |
| Верхний предел | +100°С |

### 2. Карбоксилированный нитрил XNBR

Карбоксилированный нитрил это нитрил каучук полимерные звенья, которые химически модифицированы карбоново-кислота содержащей группой. Стойкость к истиранию и сопровтивлением разрыву такой резины лучше чем обычный нитрил каучук. Поэтому, его применяют в производстве манжет и грязесъемников для подвижных устройств.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -20°С |
| Верхний предел | +100°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +125°С |

### 3. Хлоропреновый каучук CR

Хлоропрен или неопрен – это эластомер, имеющий сбалансированную комбинацию различных свойств, благодаря чему его применяют во многих областях для разных целей. Он имеет хорошую атмосферостойкость, стойкость к солнечному свету, озону и хорошо действует в контакте с маслами и многими химическими веществами. Он также обладает высокой физической прочностью и достаточно хорошей огнестойкостью.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -40°С |
| Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | -55°С |
| Верхний предел | +100°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +125°С |

### 4. Эпихлоргидринный каучук CO, ECO, GECO

Hydrin ® это торговая марка эпихлоргидрина, разработанная компанией Zeon Chemicals. Существуют гомополимер (CO), сополимер (ECO, GCO) и термполимер (GECO) эпихлоргидрина. Они эластичны при низких температурах, маслостойки и устойчивы к обычным растворителям. Их термо и атмосферостойкость выше чем у бутадиен-нитрильнлого каучука. В основном их используют в топливной среде или в LPG системе автомобиля.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -40°С |
| Верхний предел | +125°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +135°С |

### 5. Этиленпропиленовый каучук EPDM, EPR

Это электро и атмосферостойкий каучук, который устойчив к воздействию озона, солнечного света, химических веществ (разбавленные кислота, щелочи и полярные растворители) и очень гибкий при низких температурах. Его применяют в контакте с пищевыми продуктами или напитками, автомобильной системе охлаждения воздуха и в гидравлических жидкостях на основе эфиров фосфорной кислоты.

EPDM - это изготовленный синтетическим способом пероксидально сшитый этилен-пропилен-диен-каучук с широким спектром применения, наполнен сажей и поэтому непригоден для электроизоляции.

EPDM относится к полярным эластомерам, у которых цепочка полимера содержит очень малое количество двойных связей, то есть насыщена. Это является основой для химической стойкости каучука, поэтому EPDM инертен к химическому воздействию. При правильно составленной рецептуре резиновой смеси и корректной технологической обработке, изделия имеют отличную стойкость к окружающей среде и озону, хорошую стойкость к окислению, к высоким и низким температурам, достаточную совместимость с полярными растворителями.Имеют хорошую стойкость к нагреву и сжатию. Относительно высокая устойчивость к облучению.

Кольца из резины EPDM преимущественно используются в стиральных машинах, посудомоечных машинах и клапанной арматуре для воды. Масла и жиры способствуют сильному набуханию изделий. Уплотнения из этой резины устойчивы к действию разбавленных кислот, щелочей, некоторых спиртов, кетонов, эфиров.

По работоспособности в агрессивных средах его превосходит только намного более дорогостоящий фторкаучук, однако, даже этот материал, в зависимости от используемого типа, в некоторых жидкостях применяться не может, или имеет стойкость ниже, чем EPDM. Недостатком каучука является практически отсутствующая маслостойкость, что существенно сокращает область его применения. Из-за низкой способности материала формировать двойные связи, его очень трудно прикрепить к металлу, поэтому армированные уплотнения производятся на базе EPDM достаточно редко.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -55°С |
| Верхний предел | +125°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +150°С |

### 6. Этилен-акриловый каучук VAMAC, AEM

Это твёрдая атмосферо и теплостойкая резина со слабым сопровтивлением сжатию. Он очень стойкий к воздействию горячих минеральных масел и жидкостей. Его эластичность при низких температурах и механические свойства лучше чем у полиакрилового каучука (ACM). Однако, он не очень устойчив к анилиновым маслам низкого уровня (например, масло ASTM №3) и полярным растворителям.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -30°С |
| Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | -40°С |
| Верхний предел | +150°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +175°С |

### 7. Фторкаучук FPM, FKM, VITON

Фторкаучук – это высококачественная тепло и атмосферостойкая резина, имеющая отличную стойкость к воздействию озона, окисления, минеральных масел, топлива, гидравлических жидкостей, ароматических и других органических растворителей и химических веществ.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -26°С |
| Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | -40°С |
| Верхний предел | +232°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +275°С |

### 8. Фторсиликоновый каучук FVMQ

Механические и физические свойства фторсиликона и силиконового каучука похожы. Фторсиликон лучше стоит к топливам, минеральным маслам, хотя слабее стоит к горячему воздуху чем обычный силиконовый каучук. Также, фторсиликоновый каучук имеет отличную гибкость при низких температурах. Как правило, его используют в изготовлении РТИ, которые работают в контакте с реактивным и автомобильным топливами, большенством растворителей и масел для двигателей, которые применяются в аэрокосмической индустрии.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -60°С |
| Верхний предел | +177°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +232°С |

### 9. Гидрированный бутадиен-нитрильный эластомер HNBR

Это термостойкий каучук с высокой стойкостью к воздействию озона и химических веществ. Он содержит различные уровни акрилонитрила в его составе. Содержание акрилонитрила может варьироваться 17% -49%. Чем ниже состав акрилонитрила, чем выше морозостойкость, но при этом снижается стойкость к воздействию топлива и полярных смазок. Высокое содержание акрилонитрила проявляется в его слабой морозостойкости, хотя одноверменно улучшается стойкость к действию топлива и полярных смазок.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -40°С |
| Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | -55°С |
| Верхний предел | +150°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +165°С |

### 10. Натуральный каучук NR

Натуральный каучук обладает многими превосходными физическими свойствами, в том числе высокую упругость и прочность и хорошее сопровтивление к истиранию. Недостатками являются его слабостойкость к воздействию углеводородного масла и в рабочей среде с ультрафиолетовым излучением, кислородом и озоном. Тем не менее, эти недостатки решаемы с помощью добавления специальных компонентов к нему.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -50°С |
| Верхний предел | +70°С |

### 11. Бутадиен нитрильный каучук NBR

Нитрил известен как бутадиен-нитрильный каучук или Buna N и является одним из самых широко применяемых эластомеров в производстве уплотнений, благодаря относительно низкой ценой и присущему ему качеству устойчивости к нефтяному топливу и нефтянным смазкам. Бутадиен-нитрильный каучук представляет собой синтетический полимер, продукт радикальной сополимеризации бутадиена с акрилонитрилом.

NBR (Nitrile Butadiene Rubber) - бутадиен-нитрильный каучук или, как его упрощенно называют, нитрильный каучук, считается стандартным материалом колец круглого сечения. По своим характеристикам cоответствует группам резины 1, 2, 3 по ГОСТ 18829-73. Уплотнительные кольца из резины NBR имеют высокую устойчивость к набуханию по отношению к бензолам, маслам и жирам. Уплотнения из NBR используется в областях с соответствующими требованиями, как например, гидравлика, двигателестроение, машиностроение, нефтяная промышленность, аппаратостроение.

NBR широко используется из-за того, что он сочетает низкую стоимость (в сравнении с другими базовыми полимерами) с хорошей маслостойкостью и износостойкостью. Наибольший недостаток нитрила — в слабой стойкости к повышенным температурам. Материал твердеет, дает трещины. Нитрил — это сополимер бутадиена и акрилонитрила (ACN). Верхняя температурная граница эксплуатации может быть расширена путем увеличения процента ACN, однако при этом также поднимется и нижний температурный предел. Если уменьшить процент ACN, понизится нижний температурный предел, но работоспособность при повышенных температурах пострадает.

Особая резина NBR (Acrylonitrile-Butadiene Rubber) - Perbunan®. Она была разработана фирмой Bayer в 1930 году как первая в мире маслостойкая резина. С тех пор, было проведено несколько "модернизаций" этого каучука.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -40°С |
| Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | -55°С |
| Верхний предел | +100°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +135°С |

### 12. Полакриловый каучук ACM, PA

Тепло и маслостойкость полиакрилового каучука лучше чем у бутадиен-нитрила. Он отлично стоит к воздействию кислорода и озона даже при высоких температурах. Однака, он по водо и морозостойкостью уступает бутадиен-нитрилу. Тем не менее, специальный полиакриловый каучук, который выпускается с добавлением специальных компонентов, может улучшить стойкость при низких температурах до -40С, сохраняя хорошую масло и теплостойкость. Прокладки и уплотнения из полиакрилового каучука обычно применяются в автоматической коробке передач и в устройствах с рабочими средами, которых являются рулевые жидкости.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -15°С |
| Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | -40°С |
| Верхний предел | +150°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +175°С |

### 13. Полиуретан PU, AU, EU

Существуют два типа полиуретановых полимеров: сложные эфирные (АU) и простые эфирные (ЕU). Сложные эфирные очень стойкы к маслам, топливам и растворителям. Но они разрушаются под воздействием гидролиза. Наоборот, простые эфирные уретаны не склонны к гидролизу. Однако, их масло и топливостойкостю лучше чем у бутадин-нитрила и гидрированного бутадиен-нитрила, которые содержат низкую концентрацию акрилата (18-22%). Оба сложные и простые эфирные уретаны имеют отличную износостойкость, высокую прочность к растяжению и очень эластичны по сравнению с любыми другими видами эластомеров.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -40°С |
| Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | -55°С |
| Верхний предел | +80°С |
| Верхний предел(с добавлением специальных компонентов) | +100°С |

### 14. Силиконовый каучук VMQ, MQ, PVMQ

Это тепло и малостойкая резина, которая имеет хорошую диэлектрическую стабильность и устойчивость к корону, химическим веществам и растворителям. Среди любых других видов эластомеров, силиконы самые высоко-эластичны при низких темпереатурах. Однако, они не очень прочны к растяжению и имеют слабое сопровтивление разрыву и недостаточную изноустойчивость. Его используют в производстве РТИ, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами, напитками, питьевой водой. Силиконы используются в оборудованиях медицинского назначения, которые требуют соответствие стандарта USP CLASS VI.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -60°С |
| Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | -100°С |
| Верхний предел | +225°С |
| Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) | +300°С |

### 15. Бутадиен-стирольный каучук SBR

Наиболее широко используюмим синтетическим каучуком является бутадиен-стирольный каучук. Он получил название Buna S (первая торговая марка компании Bayer). Смешивая бутадиен-стирольного каучука с натуральным и бутадиеновым каучуками производят шины и данное применение SBR получило широкое распространение.

| Рабочая температура: |
| --- |
| Нижний предел | -55°С |
| Верхний предел | +100°С |

## Таблица химической устойчивости каучуков

X - малое или нет воздействия
Y - слабое воздействие, до умеренного
B - нет данных, вероятно, не подходит
Z - сильное воздействие до полного разрушения
A - нет данных, вероятно, подходит, необходимо испытать перед применением
N - необходимы специальные составы смесей

| Вещество | Темп | NBR | HNBR | CR | ACM | VMQ | FVMQ | FPM | FFPM | AU | EPDM | PTFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авиамоторное топливо JP3 | 20 | X | Y | Z | Y | Z | X | X | X | Y | Z | X |
| Авиамоторное топливо JP4 | 20 | X | Y | Z | Y | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Авиамоторное топливо JP5 | 20 | X | Y | Z | Y | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Авиамоторное топливо JP6 | 20 | X | Y | Z | Y | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Адипиновая кислота водная | 20 | X | X | X | A | A | A | X | X | A | X | X |
| Азот | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Азотная кислота дюмящаяся | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | A | Z | Z | X |
| Азотная кислота конц | 80 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | A | Z | Z | X |
| Азотная кислота разбавленная | 80 | Y | Y | Y | B | Y | B | X | X | B | Y | X |
| Аккумуляторная кислота (серая кислота) | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | Z | X | X |
| Акрилонит рил | 60 | Z | Z | Z | B | Z | Z | Z | X | B | A | X |
| Аллилоый спирт | 80 | Y | Y | Y | B | B | B | Z | X | Z | X | X |
| Амилащетат | 20 | Z | Z | B | B | B | B | Z | X | B | X | X |
| Амиловый спирт | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Аммиак 100% | 20 | Y | Y | Y | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Аммиачная вода | 40 | X | X | Z | Z | Z | Z | X | X | B | Z | X |
| Аммиачная вода (нашатырный спирт) | 40 | X | X | Y | Z | Y | Y | Z | X | Z | X | X |
| Ангидрид малеиновой кислоты | 60 | B | B | B | B | B | A | X | X | B | B | X |
| Ангидрид уксусной кислоты | 20 | Z | Z | X | B | B | B | Z | X | B | X | X |
| Ангидрид уксусной кислоты | 80 | Z | Z | Y | B | B | B | Z | Y | B | B | X |
| Анизол | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | X | B | B | X |
| Анилин | 60 | Z | Z | Z | B | Z | Z | Z | X | Z | B | X |
| Анилинихлодрат | 20 | Y | Y | Y | B | Y | A | X | X | Z | Y | X |
| Анилинихлодрат | 100 | Z | Z | A | B | B | B | B | X | Z | B | X |
| Анои | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | X | B | Z | X |
| Антифриз(для грузовиков) | 60 | X | X | X | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Антрахинонсульфоновая кислота водная | 30 | Y | Y | B | B | B | B | B | X | Z | X | X |
| Асфальт | 100 | B | B | B | A | B | B | A | X | B | B | X |
| Ацетальдегидс уксуснойкислотой 90 10% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | B | Y | X |
| Ацетамид | 20 | A | A | B | B | B | A | B | X | B | A | X |
| Ацетат аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Ацетат калия водный | 20 | X | Y | Y | B | A | A | X | X | Y | X | X |
| Ацетат никеля водный | 20 | X | X | Y | B | A | A | A | Y | Z | X | X |
| Ацетат цинка | 20 | Y | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ацетилен | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X |
| Ацетон | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | Z | X | X |
| Ацетфенон | 20 | B | B | B | B | B | B | B | X | B | A | X |
| ASTM- топливо A | 60 | X | X | Y | Y | Z | X | X | X | X | Z | X |
| ASTM- топливо B | 60 | Y | Y | Z | Z | Z | X | X | X | Z | Z | X |
| ASTM- топливо C | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | X | Z | Z | X |
| Белая нефть | 20 | X | X | Y | X | X | X | X |  | A | B | X |
| Белильный щелок | 60 | Z | Z | Y | B | B | B | Y | X | Z | X | X |
| Белый щелок | 100 | Y | Y | Y | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Бензальдегид водный | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | Z | Y | X |
| Бензиловый спирт | 60 | B | B | B | B | Y | Y | B | X | Z | A | X |
| Бензин | 80 | Y | Y | Y | Y | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Бензин-бензол химический 50/50% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Бензин-бензол химический 60/40% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Бензин-бензол химический 70/30% | 20 | Y | Z | Z | Y | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Бензин-бензол химический 80/20% | 20 | Y | Z | Z | Y | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Бензин-бензол-зтанол 50/30/20% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | N | X | Z | Z | X |
| Бензойная кислота водная | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Бензол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Y | X | Z | Z | X |
| Биогаз | 20 | X | X | X | A | X | Z | X | X | Y | B | X |
| Бисуьфат калия водный | 40 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Бисульфит кальцеия водный | 20 | X | X | X | B | A | A | X | X | X | X | X |
| Бисульфит натрия водный | 100 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Бисульфитный щелок | 50 | Y | Y | Y | B | A | A | B | Y | Z | X | X |
| Битумы | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | B | X |
| Боракс водный | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Борат калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Борная кислота водный | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Бром жидкий | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | A | B | A | X |
| Бромат калия 10% | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Бромбензол | 20 | B | B | B | B | B | A | A | A | B | B | X |
| Бромид калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Бромид лития водный | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Бромистоводороднаякислота водная | 60 | Y | Y | Y | B | B | B | B | A | Z | X | X |
| Бромная вода холодная насыщенная | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | A | B | A | X |
| Бункерное масло | 60 | Y | Y | B | A | B | A | A | A | B | B | X |
| Бугадиен | 60 | A | A | Y | B | Y | X | X | X | A | Z | X |
| Буган газообразный | 20 | X | X | Y | X | A | X | X | X | X | Z | X |
| Бугандиол водный | 20 | X | X | Y | B | A | A | Y | X | A | X | X |
| Бугандиол водный | 60 | X | X | X | B | A | A | A | A | Z | X | X |
| Бутанол водный | 20 | X | Y | Z | Y | X | X | Y | X | X | X | X |
| Бутанол водный | 60 | Z | Z | Y | B | A | A | B | X | Z | X | X |
| Бутилацетат | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | X | B | Y | X |
| Бутилен жиДкий | 20 | X | X | Y | A | A | X | X | X | X | B | X |
| Бутиленгликоль | 60 | X | X | X | B | X | X | Y | X | X | X | X |
| Бутиловый спирт | 60 | Z | Z | Y | B | A | A | B | X | Z | X | X |
| Бутилфернол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | B | Y | X | Z | Z | X |
| Бутиндиол | 20 | X | X | Y | B | A | A | Y | Y | X | X | X |
| Вазелин | 60 | X | X | X | X | Y | X | X | X | A | Z | X |
| Вазелиновое масло | 60 | X | X | X | X | Y | X | X | X | A | Z | X |
| Веселящий газ | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Винилацетат | 20 | B | B | B | B | B | B | B | Y | B | B | X |
| Винилхлорид жидкий | 20 | B | B | B | B | B | B | B | Y | B | B | X |
| Винная кислота водная | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Вино | 20 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Виски | 20 | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Вода | 100 | X | X | Y | Z | U | A | X | X | Z | X | X |
| Водород | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X |
| Водяной пар | 130 | Z | Z | Z | B | Z | Z | N | Z | Z | X | X |
| Воздух маслосодержащий | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Воздух чистый | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ворвань | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Газойль | 80 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Газохол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | N | X | Z | Z | X |
| Газы обжига | 60 | Z | Z | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Гексальдегид | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | Y | B | B | X |
| Гексан | 60 | X | X | Y | X | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Гексантриол | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Гексафторид серы | 20 | X | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Гексахлорбутадиен | 20 | Z | Z | B | B | B | B | X | X | B | B | X |
| Гексахлорциклогексан | 20 | B | B | B | B | B | A | X | X | Y | B | X |
| Гексен | 20 | Y | Y | Y | X | A | X | X | X | X | Z | X |
| Гептан | 60 | X | X | Y | X | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Гидравлические жидкости гидравлческие масла DIN 51 524 | 80 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Гидравлические жидкости полигликоль-вода HFC | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Гидравлические жидкости змульсии вода-масло HFA | 55 | X | X | Y | B | A | A | N | X | B | Z | X |
| Гидравлические жидкости змульсии вода-масло HFB | 60 | N | N | Y | B | A | A | N | X | B | Z | X |
| Гидравлические жидкости зфир фосфорной кислоты HFB | 80 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | X | Z | N | X |
| Гидразингидрат | 20 | Y | Y | Y | B | B | Y | B | Y | Y | X | X |
| Гидроксид бария водный | 20 | X | X | X | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Гидроксид кальцияводный | 20 | X | X | X | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Гидроксиламинсульфат водный | 35 | X | X | Y | B | X | X | B | Y | B | X | X |
| Гидросульфит водный | 40 | Y | Y | Y | B | A | A | B | Y | B | X | X |
| Гидрохинон водный | 20 | X | X | Y | Y | A | A | X | X | B | X | X |
| Гипохлорид кальцияводный | 60 | Z | Z | Y | Z | B | B | Y | X | Z | X | X |
| Гипохлорит натрия водный | 20 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Глауберова соль водная | 20 | X | X | Y | Y | A | A | X | X | B | X | X |
| Гликолевая кислота водная 37% | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Гликоль водный | 100 | X | X | Y | B | Y | A | Y | A | Z | X | X |
| Глицерин водный | 100 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Глицеринхлоргидрин | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | B | Y | B | Y | X |
| Глицин водный p-p 10% | 40 | Y | Y | X | A | A | A | X | X | B | X | X |
| Глюкоза водная | 80 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Глюкоза водный p-p | 80 | X | X | X | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Двуокись серы водный p-p | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Двуокись серы Жидкая | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Двуокись серы сухая | 80 | Z | Z | Z | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Деготь | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | A | X | B | Z | X |
| Дегтярное масло | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | A | X | B | Z | X |
| Декагидронафталин (декалин) | 20 | Z | Z | Z | Y | B | B | Y | Y | B | Z | X |
| Декагидронафталин (декалин) | 60 | Z | Z | Z | Y | B | B | Y | Y | B | Z | X |
| Декстрин водный | 60 | X | X | X | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Десмодур T | 20 | Z | Z | Z | Z | B | B | B | Y | Y | Z | X |
| Десмофен 2000 | 80 | X | X | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Детергенты | 100 | X | X | Y | B | B | B | Y | Y | B | X | X |
| Диацетоналкоголь | 20 | Y | Y | Y | B | A | A | B | X | A | X | X |
| Дибензилзфир | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | X | B | Y | X |
| Дибутилсебакат | 60 | Z | Z | Z | B | Y | Y | B | Y | A | Z | X |
| Дибутилфталат | 20 | Z | Z | Z | B | X | X | X | X | X | A | X |
| Дибутилфталат | 60 | Z | Z | Z | B | X | X | Y | X | A | A | X |
| Дибутилзфир | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | X | B | Y | X |
| Дигексилфталат | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | B | X |
| Дигликолевая кислта водная | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Дизельное топливо | 60 | X | X | Y | Y | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Диизобутилкетон | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Диметиламин | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Диметилформаид | 60 | Z | Z | Z | A | Z | A | Z | Y | Z | Y | X |
| Диметилзфир | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Динонилфталат | 30 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | B | X |
| диоксан | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | A | B | Y | X |
| диоктилсебакат | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | B | X |
| диоктилфталат | 60 | Z | Z | Z | Z | B | B | Y | X | B | B | X |
| Дипентен | 20 | Y | Y | Z | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Дифенил | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | A | Z | X |
| Дифенилхлорид | 100 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | X |
| Дихлорбеизол | 20 | Z | Z | Z | B | B | Y | X | X | B | Z | X |
| Дихлорбутилен | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Дихлорметан | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | B | X | X | Z | Z | X |
| Дихлоруксусная кислота | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | Z | X | X |
| Дихлорзтан | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | A | Y | Y | Z | Z | X |
| Дихлорзтилен | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | Y | B | B | X |
| Дихромат калия водный p-p 40% | 20 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Дихзтиламин | 20 | Y | Y | Z | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Дизтиленгликоль | 20 | X | X | X | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Дизтилсебакат | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | Y | B | Y | X |
| Дизтилзфир | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | X | B | Z | X |
| Дрожжи водный p-p | 20 | X | X | X | B | X | X | X | X | A | X | X |
| Дубильная кислота | 60 | X | X | Y | Y | X | X | X | X | B | X | X |
| Еловое масло | 20 | Y | Y | Z | B | B | A | X | X | A | B | X |
| Желатин водный | 40 | X | X | Y | Y | X | X | X | X | B | X | X |
| Жирная кислота масла пальмовых косточек | 60 | X | X | X | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Жирная кислоты | 100 | Y | Y | Y | B | B | B | X | X | B | B | X |
| Жирные кокосовый спирт | 20 | X | X | X | A | A | A | X | X | B | Y | X |
| Жирный спирт | 20 | X | X | X | X | X | A | X | X | B | Y | X |
| Жиры минеральные животные раститеьные | 80 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Известковое молоко | 80 | Z | Z | Y | B | B | B | X | X | B | A | X |
| Изобутиловый спирт | 20 | Y | Y | X | Z | X | Y | X | X | Z | X | X |
| Изооктан | 20 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Изопропанол | 60 | Y | Y | Y | Z | X | X | N | X | B | X | X |
| Изопропилацетат | 80 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | B | Y | X |
| Изопроилхлорид | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | X | Z | Z | X |
| Изопропилзфир | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | Z | B | X |
| Изофорон | 20 | A | A | A | A | A | A | A | Y | Y | X | X |
| Испытательное горючее FAM по DIN 51 604-A | 20 | Y | Y | Z | B | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Испытательное горючее FAM по DIN 51 604-C | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | N | X | Z | Z | X |
| Йодид калия водый | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Йодный раствор | 20 | X | X | Y | B | Y | Y | X | X | Z | X | X |
| Йодоформ | 20 | B | B | B | B | B | B | X | X | B | X | X |
| О-нитротолуол | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | A | B | Z | X |
| Озон | 20 | Z | Y | Y | Y | X | X | X | X | A | X | X |
| Оксид углерода влажный | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X |
| Оксид углерода сухои | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Оксид углерода сырой | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X |
| Оксихлорид фосфора | 20 | Z | Z | B | B | B | B | A | A | B | A | X |
| Октан | 20 | A | A | B | B | B | Y | X | X | A | B | X |
| Октикрезол | 20 | B | B | Z | Z | Z | Z | Y | Y | B | Z | X |
| Октиловый спирт | 20 | Y | Y | X | B | Y | Y | X | X | B | X | X |
| Олеиловый стирт | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | Z | X | X |
| Олеум 10% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | X | Z | Y | X |
| Оликвковое масло | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Отходящте газы содерж. Фтористоводородную к-ту следы | 60 | X | X | X | A | A | A | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие диоксид серы | 60 | Y | Y | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие диоксид углерода | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X |
| Отходящте газы содержащие нитрозу серы | 60 | A | A | X | Z | Z | Y | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие нитрозу серы | 80 | A | A | X | Z | Z | Y | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие оксид углерода | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Отходящте газы содержащие серу | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие серу | 80 | Z | Z | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие соляную кислоту | 60 | Y | Y | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Пальмитиновая кислота | 60 | Y | Y | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Пар | 130 | Z | Z | Z | B | Z | Z | N | Z | Z | X | X |
| Парафин | 60 | X | X | X | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Парафиновая змульсия | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Парафиновое масло | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Парафиновый спирт | 60 | X | Y | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Пары брома | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | A | B | A | X |
| Пектин | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Пентан | 20 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Пентахлордифенил | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | B | A | B | Z | X |
| Перекись водорода водный | 20 | Z | Z | Z | B | Y | Y | X | X | B | X | X |
| Перманганат калия водный | 40 | Z | Z | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Персульфат калия водный | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Перуксусная кислота< 10% | 40 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | X | Z | Y | X |
| Перуксусная кислота< 1% | 40 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | X | Z | X | X |
| Перхлорат калия водный | 80 | Z | Z | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Перхлорзтилен | 60 | Z | Z | Z | B | Z | B | X | X | B | Z | X |
| Петролейный зфир | 60 | X | Y | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Пиво | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Пикель-раствор(кожаный пикель) | 20 | A | A | A | B | B | B | Y | Y | B | Y | X |
| Пикриновая кислота | 20 | Y | Y | X | B | B | Y | X | X | Y | Y | X |
| Пикриновая кислота водная | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Пинен | 20 | Y | Y | Y | B | B | Y | X | X | Y | B | X |
| Пиперидин | 20 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | X |
| Пиридин | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | A | Z | B | X |
| Пиррол | 20 | B | B | B | B | Y | Y | A | A | B | Z | X |
| Поташ водный | 40 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Природный газ | 20 | X | X | X | A | X | Z | X | X | Y | B | X |
| Природный газ (сырец) | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| Пробирный бензин | 60 | X | Y | Y | X | A | A | X | X | A | Z | X |
| Пропан жидкий /газообразный | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X |
| Пропагиловый спирт водный | 60 | X | X | X | A | A | A | X | X | B | X | X |
| Пропиленгликоль | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Пропиленоксид | 20 | Z | Z | B | B | B | B | B | Y | B | B | X |
| Пропиновая кислота | 60 | X | X | Y | B | B | B | X | X | B | A | X |
| Рапсовое масло | 20 | Y | Y | Y | Y | B | X | X | X | Y | Y | X |
| Растворитель Стоддарта | 20 | X | X | Z | X | B | X | X | X | X | B | X |
| Ргутно-серебряная соль водная | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | B | X | X | X |
| Рудичный газ | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Рыбий жир | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| Сагротан | 20 | Y | Y | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Салициловая кислота | 20 | X | X | X | B | B | B | X | X | X | X | X |
| Сахарарный сирои | 60 | X | X | B | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Светильный газ без бензола | 20 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Сера | 60 | B | B | B | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Серебряная ртуть | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Серная кислота конц | 50 | Z | Z | Z | B | Z | B | X | X | Z | X | X |
| Серная кислота разбавленная | 20 | Y | Y | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Сернистый углерод | 20 | Z | Z | Z | B | Z | B | X | X | Z | Z | X |
| Сероводород водный p-p | 60 | Y | Y | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Сероводород сухой | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Силикат натрия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Силикат ая смазка | 20 | X | X | X | X | Z | X | X | X | X | X | X |
| Силиконов ое масло | 20 | X | X | X | X | Z | X | X | X | X | X | X |
| Синильная кислота | 20 | A | A | Y | B | X | A | A | X | B | A | X |
| Скидрол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Y | X |
| Смесь кислот (серная+азотная+вода) | 20 | Z | Z | Y | Z | Z | Z | X | X | Z | X | X |
| Смесь кислот (серная+фосфорня+вода) | 40 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Сода водный p-p | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Соленая вода (морская) | 20 | X | X | X | B | B | X | X | X | B | X | X |
| Соли бария водные | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Соли серебра водные | 60 | Y | Y | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Соляная кислота конц. | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Соляная кислота конц. | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Соляная кислота разбавленная | 20 | X | Y | Y | B | B | B | X | X | Z | X | X |
| Сосновое масло | 60 | Y | Y | Z | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Спермацацет | 20 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Стеариновая кислота | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Стирол | 20 | Z | Z | Z | B | Z | B | Y | A | B | Z | X |
| Сульфат алюминия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Сульфат алюминия водный | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Сульфат алюминия | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Сульфат алюминия | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Сульфат калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфат магния водный | 100 | X | X | Y | Z | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфат меди водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфат натрия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфат никеля водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфид аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Сульфид аммония водный | 100 | Y | Y | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Сульфид натрия | 40 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфид натрия | 100 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфурияхлорид | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | Y | X |
| Калийная соль водная | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Калийый щелок 50% | 60 | Y | Y | Y | Z | Z | Z | Z | Y | Z | X | X |
| Камфора | 20 | X | X | Y | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Камфорное масло | 20 | X | Y | B | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Карболинеум | 80 | Z | Z | Z | Z | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Карболинеум | 60 | B | B | B | B | B | A | A | X | B | Y | X |
| Карбонат аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Карбонат калия водный | 40 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Квасцы водные | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | Z | X | X |
| Квасцы водные | 100 | X | X | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Керосин | 20 | X | Y | Z | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Клофен T 64 | 100 | Z | Z | Z | A | Y | A | X | X | Z | B | X |
| Кпофен A-типы | 100 | Z | Z | Z | A | X | X | X | X | Z | B | X |
| Кокосовое маспо | 80 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | B | X |
| Кокосовое масло | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Кокосовый жир | 80 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Кокосовый газ | 80 | Z | Z | Z | B | A | A | X | X | B | Z | X |
| Колошниковый газ | 100 | Y | Y | Y | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Костное масло | 60 | X | X | Z | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Крахмал водный p-p | 60 | X | X | X | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Крахмальная патока | 60 | X | X | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Крезол водный | 45 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | X | Z | X |
| Кремниевая кислота водная | 60 | X | X | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Кремнийфторвододная кислота водная | 60 | X | X | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Кротоновый альдгид | 20 | B | B | B | B | B | B | Z | Y | A | X | X |
| Ксиламон | 20 | Z | Z | Z | Z | B | B | Y | X | Y | Z | X |
| Ксилол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | Z | X |
| Лавандовое Масло | 20 | Y | Y | Z | Y | B | Y | X | X | A | B | X |
| Лактам | 80 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | Z | X |
| Ланолин (жирапот шерстяной жир) | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Лауриловый спирт | 20 | X | X | X | A | A | A | X | X | A | Y | X |
| Лен | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ликеры | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Лимонная кислота водная | 60 | X | X | Y | B | A | A | N | X | B | X | X |
| Лимонный сок неразбавленный | 20 | X | X | Y | B | X | A | N | X | A | A | X |
| Линоленовая кислота | 20 | Y | Y | B | B | Y | A | Y | X | A | B | X |
| Льняное масло | 60 | X | X | X | A | X | A | X | X | Y | Y | X |
| Мазут на основе нефти | 60 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Малеиновая кислота водная | 100 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Маргарин | 80 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Масло | 20 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | B | X |
| Масло | 80 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | B | X |
| Масло для подшипников | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Масло ASTM No 1 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | Z | X |
| Масло ASTM No 2 | 100 | X | X | Y | X | X | X | X | X | Y | Z | X |
| Масло ASTM No 3 | 100 | X | Y | Y | X | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Масло ATF | 100 | X | X | Y | Z | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Масло початков кукурузы | 60 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Масляная кислота | 60 | X | X | Y | X | Y | Y | X | X | B | Z | X |
| Масляная кислота водная | 20 | X | X | Y | B | A | A | X | X | A | A | X |
| Масляный альдегид | 20 | B | B | B | B | B | B | B | Y | B | Y | X |
| Машиинное масло минерализованное | 80 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Мезитилоксид | 20 | A | A | B | B | B | A | A | A | A | Y | X |
| Меласса | 100 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | Y | X |
| Ментол | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Метан | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Метанол | 60 | Y | Y | Y | B | Y | X | N | X | B | X | X |
| Метилакрилат | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Z | X |
| Метиламин водный | 20 | Z | Z | B | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Метилбромид | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | A | X | X | Z | Z | X |
| Метиленхлорид | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | B | X | X | Z | Z | X |
| Метилизобутилкетон | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Y | X |
| Метилметакриллат | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Z | X |
| Метилзтилкетон | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | Z | Y | X |
| Метоксибутанои | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | A | Y | X |
| Минеральная вода | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | A | X | X |
| Минеральное масло | 100 | X | X | Z | X | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Миристиловый спирт | 20 | X | X | X | X | A | A | X | X | A | X | X |
| Молоко | 20 | X | X | X | B | X | X | X | X | X | Y | Y |
| Молочная кислота водный p-p 10% | 40 | X | X | X | B | A | A | X | X | X | X | X |
| Монобромбензол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | Z | X |
| Монохлорметилзфир уксусной кислоты | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | X | X |
| Монохлорзтилзфир уксусной кислоты | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | Y | X |
| Морская вода | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Y | X | X |
| Морфолин | 60 | Z | Z | Z | B | A | A | B | A | B | Y | X |
| Моторные масла | 100 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Мочевина водная | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Моющее средство синтетч | 60 | X | X | Y | Z | A | A | X | X | A | X | X |
| Муравьиная кислота водная | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | B | X | Z | Y | X |
| Мыльный раствор в воде | 20 | X | X | Y | B | A | A | X | X | X | X | X |
| Мышьяковая кислота водная | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | B | X | X |
| Мышьяковая кислота водная | 60 | X | X | Y | A | A | A | X | X | Z | X | X |
| Н-пропанол | 60 | Y | Y | Y | B | X | X | Y | X | Z | X | X |
| Натриевый щелок | 20 | Y | Y | Y | Z | Z | Z | Z | X | B | X | X |
| Натрия бензоат водный | 40 | X | X | Y | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Натрия бикарбонат | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Натрия бикарбонат водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нафта | 20 | Z | Z | Z | Y | B | Y | X | X | Z | B | X |
| Нафталин | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | Z | X |
| Нафтолен ZD | 20 | Y | Y | Z | A | B | A | X | X | B | Z | X |
| Нафтоловая кислота | 20 | Y | Y | A | B | B | X | X | X | B | B | X |
| Нефть | 20 | X | Y | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Нефть / керосин | 60 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Нитрат аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Нитрат аммония водный | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | B | X | X |
| Нитрат калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Нитрат кальция водный | 40 | X | X | X | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Нитрат меди водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нитрат натрия | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нитрат натрия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нитрат свинца водный | 20 | X | X | Y | A | A | A | X | X | Z | X | X |
| Нитрат серебра водный | 100 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нитробензол | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Z | X |
| Нитроглиголь водный | 20 | Z | Z | Y | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Нитроглицерин | 20 | Z | Z | B | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Нитроза-газы | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | X | Z | X | X |
| Нитрометан | 20 | Z | Z | B | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Y | X |
| Нитропропан | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | A | Z | Y | X |
| Тальк | 60 | X | X | Y | B | B | B | X | X | B | Z | X |
| Таннин | 40 | Y | Y | X | B | A | A | X | X | X | X | X |
| Терпентин | 60 | Y | Y | Z | A | B | B | X | X | Z | Z | X |
| Терпентинное масло | 20 | Y | Y | Z | A | B | B | X | X | B | Z | X |
| Тетрагидронафталин (тетралин) | 20 | Z | Z | Z | B | B | A | X | X | B | Z | X |
| Тетрагидрофуран | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | Z | X |
| Тетрахлорид азота | 20 | B | B | B | B | Z | B | B | A | B | Z | X |
| Тетрахлорид титана | 20 | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X | X | X |
| Тетрахлорзтан | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Тетрахлорзтилен | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Тетнразтилсвиец | 20 | Y | Y | Z | B | B | Y | X | X | B | B | X |
| Тионилхлориа | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Тионильфат натрия | 60 | Z | Z | X | A | A | A | X | X | B | X | X |
| Тиофен | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | A | B | Z | X |
| Толуол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | Z | X |
| Тормозная жидкость ATF | 100 | Z | Z | Y | Z | X | X | Z | A | B | X | X |
| Тормозная жидкости (гликользфир) | 80 | Z | Z | Y | Z | X | X | B | A | B | X | X |
| Трансмиссионная жидкость Тип A | 20 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | B | X |
| Триацетин | 20 | Y | Y | Y | B | B | B | B | A | B | X | X |
| Трибутилфосфат | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | Z | Z | X |
| Трибутоксизтилфосфат | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Тригликоль | 20 | X | X | X | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Трикрещилфосфат | 60 | Z | Z | Z | B | B | A | Y | A | Y | Y | X |
| Триметилолпропан водный | 100 | Z | Z | Y | B | A | A | X | X | B | Y | X |
| Тринатрийфосфат | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | A | X | X |
| Тринатротолуол | 20 | B | B | Y | B | B | Y | Y | X | B | B | X |
| Триоктилфосфат | 60 | Z | Z | Z | B | B | A | Y | X | B | Y | X |
| Трихлорид мышьяка водный | 60 | X | X | Y | B | B | B | B | X | B | X | X |
| Трихлорид фосфора | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | Y | B | X | X |
| Трихлоруксусная кислота водная | 60 | Y | Y | Z | B | B | B | Z | X | B | Y | X |
| Трихлорзтилен | 20 | Z | Z | Z | B | Z | B | Y | X | Z | Z | X |
| Трихлорзтилфосфат | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | B | X |
| Тризтаноламин | 20 | Z | Z | Y | B | B | B | B | Y | B | Y | X |
| Тризтилалюминий | 20 | B | B | B | B | B | B | Y | Y | B | B | X |
| Тризилборан | 20 | B | B | B | B | B | B | X | X | B | B | X |
| Трисформат орное масло | 60 | X | Y | Z | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Уксусная кислота водная | 100 | Z | Z | B | B | B | B | B | X | B | A | X |
| Уксусная кислота водная 25 до 60% | 60 | Z | Z | B | B | B | B | B | X | B | X | X |
| Уксуснокислое железо | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | Z | Y | X |
| Уксуснокислый свинец водный | 60 | X | Y | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Уксуснокислый свинец водный | 100 | X | Y | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Уксусный зфир | 20 | Z | Z | B | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Фенилбензои | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Фенилгидразин | 60 | Y | Y | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Фенилгидразин-хлоргидрат водный | 80 | Y | Y | Z | B | B | B | Y | Y | B | X | X |
| Фенилзтилзфир | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Z | X |
| Фенол водный p-p до 90% | 80 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Формальдегид водный | 60 | Y | Y | Y | Z | A | A | B | Y | B | X | X |
| Формамид | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | X | X |
| Фосген | 20 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A | X |
| Фосфат аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Фосфат кальция водный | 20 | X | X | X | B | X | X | X | X | A | X | X |
| Фосфат натрия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Фосфорная кислота | 20 | Z | Z | Y | B | A | A | Y | Y | B | X | X |
| Фосфорная кислота водная | 60 | Z | Z | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Фотозакрептель | 40 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Фотопроявитель | 40 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Фотозмульсии | 20 | X | X | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Фреон согласно DN 8962 R11 | 20 | X | Y | Y | B | B | A | Y | B | B | B | X |
| Фреон согласно DN 8962 R113 | 20 | X | Y | X | B | B | A | Y | B | Y | B | X |
| Фреон согласно DN 8962 R114 | 20 | X | Y | X | B | B | A | A | B | X | X | X |
| Фреон согласно DN 8962 R12 | 20 | X | Y | X | B | B | B | Y | B | X | Y | X |
| Фреон согласно DN 8962 R13 | 20 | X | Y | X | B | B | B | Y | B | Y | X | X |
| Фреон согласно DN 8962 R134 a | 20 | Y | Y | X | B | B | A | Z | Z | B | X | X |
| Фреон согласно DN 8962 R22 | 20 | Z | Z | X | B | B | A | Z | B | Y | X | X |
| Фруктовые соки | 100 | Y | Y | Y | B | X | A | X | X | Z | X | X |
| Фталевая кислота водная | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Фтор сухои | 60 | Z | Z | B | B | B | B | B | A | B | B | X |
| Фторбензол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | B | Z | X |
| Фторид аммония водный | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Фторид аммония водный | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | B | X | X |
| Фторид меди водный | 50 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Фтористо-угольное масло | 100 | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | X |
| Фторискремниевая кислота | 100 | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | X |
| Фтористокремниевая кислота коец | 20 | B | B | B | B | B | B | B | Y | B | Y | X |
| Фтористый аммоний водный | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Фтористый аммоний водный | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | Y | B | X | X |
| Фуран | 20 | B | B | B | B | B | B | Z | Y | Z | B | X |
| Фурфурол | 20 | Z | Z | B | B | B | B | B | Y | Z | B | X |
| Фурфуроловый спит | 20 | B | B | B | B | B | B | B | Y | Z | B | X |
| Хенкель P3-раствор | 100 | X | X | Y | B | A | A | B | X | B | X | X |
| Хладагенты согласно DIN 8962 R11 | 20 | X | Y | Y | B | B | A | Y | B | B | B | X |
| Хладагенты согласно DIN 8962 R113 | 20 | X | Y | X | B | B | A | Y | B | Y | B | X |
| Хладагенты согласно DIN 8962 R114 | 20 | X | Y | X | B | B | A | A | B | X | X | X |
| Хладагенты согласно DIN 8962 R12 | 20 | X | Y | X | B | B | B | Y | B | X | Y | X |
| Хладагенты согласно DIN 8962 R13 | 20 | X | Y | X | B | B | B | Y | B | Y | X | X |
| Хладагенты согласно DIN 8962 R134 a | 20 | Y | Y | X | B | B | A | Z | Z | B | X | X |
| Хладагенты согласно DIN 8962 R22 | 20 | Z | Z | X | B | B | A | Z | B | Y | X | X |
| Хлопковое масло | 20 | X | X | Y | A | A | A | X | X | X | Y | X |
| Хлор газообразный влажный | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | Y | B | Y | X |
| Хлор газообразный сухой | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | Y | Y | Y | X |
| Хлор жидкий | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | Y | B | Y | X |
| Хлоралгидрат водный | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Y | X |
| Хлорамин водный | 20 | X | X | X | A | A | A | B | Y | A | X | X |
| Хлорат калия водный | 60 | Z | Z | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Хлорат натрия | 20 | Z | Z | Z | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Хлорбензол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Y | A | Z | X |
| Хлорбромметан | 20 | B | B | B | B | B | Y | Y | Y | B | Y | X |
| Хлорид аммония водный | 60 | X | X | Y | A | A | X | X | Z | X | X | X |
| Хлорид железа(III) водный | 40 | X | X | X | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Хлорид калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Хлорид кальция водный | 100 | X | X | X | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Хлорид лития водный | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлорид магния водный | 100 | X | X | Y | Z | A | A | X | X | B | X | X |
| Хлорид меди(I) водный | 20 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлорид мышьяка водный | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X |
| Хлорид натрия | 100 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Хлорид никеля водный | 20 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Хлорид серы | 20 | Z | Z | Z | B | B | X | X | X | B | B | X |
| Хлорид цинка(II) водный | 80 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Хлористый водород газ | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Хлорметил | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | Y | Z | X |
| Хлорная вода насыщенная | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Хлорная известь водная | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | Z | X | X |
| Хлорная кислота | 100 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Хлорная кислота водная | 80 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Y | X |
| Хлоросульфоновая кислота | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | B | A | B | Z | X |
| Хлороуксусная кислота | 60 | Y | Y | Y | B | B | B | B | Y | Z | X | X |
| Хлороформ | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | Z | Z | X |
| Хлорэтанол | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | Y | X |
| Хромат калия водый | 20 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Хромовая кислота водная | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | A | X |
| Хромовая кислота\серная кислота\ | 40 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | A | X |
| Царская водка | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | Z | Z | X |
| Целлозольв | 20 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | Y | X |
| Цеолиты | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Цианистый калий водный | 40 | X | X | Y | B | X | X | X | X | A | X | X |
| Цианистый калий водный | 80 | Y | Y | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Циклогексан | 20 | X | X | Z | Y | Y | Y | X | X | X | Z | X |
| Циклогексанол | 20 | X | X | Z | B | B | Y | B | X | X | Z | X |
| Циклогексанол | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | X | B | Z | X |
| Циклогесиламин | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | Z | X |
| Чернила | 20 | X | Y | X | X | X | X | Y | X | X | X | X |
| Черный щелок | 100 | Y | Y | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Четыреххлристыйуглерод | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | Z | X |
| Щавелевая кислота водная | 100 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Щерстяной жир | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Экстракты трав | 20 | X | X | Y | Y | X | X | X | X | B | X | X |
| Эмульсия говяжьего сала сулфированная | 20 | X | X | Y | B | Y | Y | X | X | B | Z | X |
| Эпихлоргидрин | 20 | B | B | B | B | B | B | Z | A | B | Y | X |
| Этан | 20 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Этанол(спирт) | 20 | X | X | X | B | X | X | N | X | Y | X | X |
| Этанол(спирт) | 80 | Z | Z | Z | B | A | A | N | X | Z | X | X |
| Этанол(спирт) с уксусной кислотой (смесь Гёруняа) | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | N | X | B | X | X |
| Этанол(спирт) с уксусной кислотой (смесь Гёруняа) | 20 | Z | Z | Y | B | B | B | N | X | B | X | X |
| Этилакрилат | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | B | A | X |
| Этилацетат | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | X | Z | Z | X |
| Этилбензол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Y | X | A | Z | X |
| Этиленгликоль | 100 | X | X | Y | B | Y | A | X | X | Z | X | X |
| Этилендиамин | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | B | Z | Y | Z | X | X |
| Этилентрихлорид | 20 | B | B | B | B | B | B | A | Y | B | B | X |
| Этиленхлорид | 20 | Y | Y | Y | Z | Z | B | Y | X | Y | Y | X |
| Этилхлорид | 20 | Y | Y | Y | Z | Z | B | Y | X | Y | Y | X |
| Этилэфир | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | Z | Y | X |
| Этилэфир акриловой кислоты | 20 | Z | Z | B | Z | Z | Z | Z | X | Z | A | X |
| Эфирные масла | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Янтарная кислота водая | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |